załącznik Nr 2 do siwz

Wykonawca: ......................................			                 	                                                                                                             Samodzielny Publiczny Zespół

## ......................................                                                                                                                                                                                  Zakładów Opieki Zdrowotnej

…..................................												         w Kozienicach

.....................................		                                                                                                                                                        ul. Al. gen. Wł. Sikorskiego 10

tel./fax: 	.....................................			                                                                                                                                          26-900 Kozienice

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA ( UMOWY )

zadanie nr 2– Serwety sterylne do zabiegów o wysokim ryzyku

| L. p. | Producent Nr kat. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto */ zł, gr. | Wartość netto zł, gr. | VAT % | Wartość brutto zł, gr. | Minimalna ilość sztuk w opakowaniu (ilość/jedno opakowanie) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Serweta sterylnie pakowana, wykonana z SMS polipropylenowego bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy : > 76 x 76 cm±1cm. z otworem 3 x 5 cm. z taśmą samoprzylepną > wzmocnienie ( % run off ≤ 80 % , dla strefy krytycznej - ISO 9073-11.20002 ) - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho : dla strefy mniej krytycznej ≤ 1.0 log(10)CFU - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 6.0 Barrier Index - Czystość – cząsteczki stałe : dla krytycznej ≤ 3.0 log(10)PM , dla mniej krytycznej ≤ 2.5 log(10)PM - Pylenie : dla krytycznej ≤ 3.5 log(10) , dla mniej krytycznej ≤ 3.0 log(10) - Czystość mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2 - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) :dla strefy krytycznej >150,dla mniej krytycznej ≥ 40cmH2O - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla strefy krytycznej > 300 kPa , dla mniej krytycznej > 150 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 300 kPa - Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla krytycznej > 70/140 N , dla mniej krytycznej > 30/60 N - Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : dla strefy krytycznej > 80/160 N . Jednocześnie spełniajace parametry uzupełniające: -Palność: Klasa I | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Serweta sterylnie pakowana, wykonana z SMS polipropylenowego bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy : > 122 x 152 cm±2cm.z otworem okrągłym o średnicy 7 cm z taśmą samoprzylepną > wzmocnienie ( % run off ≤ 80 % , dla strefy krytycznej - ISO 9073-11.20002 ) - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho : dla strefy mniej krytycznej ≤ 1.0 log(10)CFU - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 6.0 Barrier Index - Czystość – cząsteczki stałe : dla krytycznej ≤ 3.0 log(10)PM , dla mniej krytycznej ≤ 2.5 log(10)PM - Pylenie : dla krytycznej ≤ 3.5 log(10) , dla mniej krytycznej ≤ 3.0 log(10) - Czystość mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2 - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne):dla strefy krytycznej >150,dla mniej krytycznej ≥ 40cmH2O - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla strefy krytycznej > 300 kPa , dla mniej krytycznej > 150 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 300 kPa - Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla krytycznej > 70/140 N , dla mniej krytycznej > 30/60 N - Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : dla strefy krytycznej > 80/160 N . Jednocześnie spełniajace parametry uzupełniające: -Palność: Klasa I | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Serweta sterylnie pakowana, wykonana z SMS polipropylenowego bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy : > 122 x 152 cm±2cm. z otworem 12 x 15 cm.±1cm. z taśmą samoprzylepną > wzmocnienie ( % run off ≤ 80 % , dla strefy krytycznej - ISO 9073-11.20002 ) - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho : dla strefy mniej krytycznej ≤ 1.0 log(10)CFU - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 6.0 Barrier Index - Czystość – cząsteczki stałe : dla krytycznej ≤ 3.0 log(10)PM , dla mniej krytycznej ≤ 2.5 log(10)PM - Pylenie : dla krytycznej ≤ 3.5 log(10) , dla mniej krytycznej ≤ 3.0 log(10) - Czystość mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2 - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne):dla strefy krytycznej >150,dla mniej krytycznej ≥ 40cmH2O - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla strefy krytycznej > 300 kPa , dla mniej krytycznej > 150 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 300 kPa - Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla krytycznej > 70/140 N , dla mniej krytycznej > 30/60 N - Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : dla strefy krytycznej > 80/160 N. Jednocześnie spełniajace parametry uzupełniające: -Palność: Klasa I | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Serweta sterylnie pakowana, wykonana z SMS polipropylenowego bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy : > 193 x 305 cm±5cm. z otworem 15 x 15 cm.±1cm. z taśmą samoprzylepną > wzmocnienie ( % run off ≤ 80 % , dla strefy krytycznej - ISO 9073-11.20002 ) - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho : dla strefy mniej krytycznej ≤ 1.0 log(10)CFU - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 6.0 Barrier Index - Czystość – cząsteczki stałe : dla krytycznej ≤ 3.0 log(10)PM , dla mniej krytycznej ≤ 2.5 log(10)PM - Pylenie : dla krytycznej ≤ 3.5 log(10) , dla mniej krytycznej ≤ 3.0 log(10) - Czystość mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2 - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne):dla strefy krytycznej >150,dla mniej krytycznej ≥ 40cmH2O - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla strefy krytycznej > 300 kPa , dla mniej krytycznej > 150 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 300 kPa - Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla krytycznej > 70/140 N , dla mniej krytycznej > 30/60 N - Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : dla strefy krytycznej > 80/160 N. Jednocześnie spełniajace parametry uzupełniające: -Palność: Klasa I | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Serweta jałowa podwójnie pakowana , wykonana z folii PE wzmocniona absorbującym Sponbond polipropylenowym otworem okrągłym o średnicy 10 cm w rozmiarze 90X90 cm +/- 1 cm spełniająca wymogi dla strefy krytycznej: - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho : dla strefy krytycznej ≤ 1 log(10)CFU - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro : dla strefy krytycznej - 6 Barrier Index - Czystość – cząsteczki stałe : dla strefy krytycznej ≤ 1.9 log(10)PM , - Pylenie : dla strefy krytycznej ≤ 2 log(10) , - Czystość mikrobiologiczna :dla strefy krytyczne ≤ 1 log(10)CFU/dm2 - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej ≥ 98 , - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla strefy krytycznej ≥ 110 kPa , - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 110 kPa - Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla strefy krytycznej ≥48 N , - Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 38 N, Jednocześnie spełniajace parametry uzupełniające: -Palność: Klasa I | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Serweta sterylnie pakowana, wykonana z SMS polipropylenowego bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy : > 90 x 90 cm±1cm. z taśmą samoprzylepną - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho : dla stref ≤ 1.0 log(10)CFU - Czystość – cząsteczki stałe : dla krytycznej ≤ 3.0 log(10)PM - Pylenie : dla krytycznej ≤ 3.5 log(10) - Czystość mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2 - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne):dla mniej krytycznej ≥ 40cmH2O - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla mniej krytycznej > 150 kPa - Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla mniej krytycznej > 30/60 N. Jednocześnie spełniajace parametry uzupełniające: -Palność: Klasa I | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Serweta sterylnie pakowana, wykonana z SMS polipropylenowego bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy : > 90 x 157 cm±2cm. z taśmą samoprzylepną - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho : dla stref ≤ 1.0 log(10)CFU - Czystość – cząsteczki stałe : dla krytycznej ≤ 3.0 log(10)PM - Pylenie : dla krytycznej ≤ 3.5 log(10) - Czystość mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2 - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne):dla mniej krytycznej ≥ 40cmH2O - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla mniej krytycznej > 150 kPa - Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla mniej krytycznej > 30/60 N. Jednocześnie spełniajace parametry uzupełniające: -Palność: Klasa I | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Serweta podwójnie pakowana, wykonana z PE oraz absorbującego Sponbond bez zawartości lateksu i celulozy , w rozmiarze 90 cm x 90 cm ±2cm z taśmą spełniająca wymogi dla strefy krytycznej: - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho : dla strefy krytycznej ≤ 1.2 log(10)CFU - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 5.8 Barrier Index - Czystość – cząsteczki stałe : dla strefy krytycznej ≤ 2.0 log(10)PM , - Pylenie : dla strefy krytycznej ≤ 2.1 log(10) , - Czystość mikrobiologiczna :dla strefy krytyczne ≤ 1,1 log(10)CFU/dm2 - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej ≥ 98 , - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla strefy krytycznej ≥ 110 kPa , - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 110 kPa - Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla strefy krytycznej ≥ 38 N , - Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 38 N Jednocześnie spełniajace parametry uzupełniające: -Palność: Klasa I | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Serweta sterylnie pakowana, wykonana z SMS polipropylenowego bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy , w rozmiarze 150 cm x 240 cm ±2cm z taśmą spełniająca wymogi dla strefy krytycznej i mniej krytycznej co najmniej: - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho : dla strefy mniej krytycznej ≤ 1.5 log(10)CFU - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 5.8 Barrier Index - Czystość – cząsteczki stałe : dla krytycznej ≤ 2.5 log(10)PM , dla mniej krytycznej ≤ 2.5 log(10)PM - Pylenie : dla krytycznej ≤ 2.7 log(10) , dla mniej krytycznej ≤ 2.7 log(10) - Czystość mikrobiologiczna : dla obu stref ≤ 2.0 log(10)CFU/dm2 - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej ≥ 360 , dla mniej krytycznej ≥ 40 cm H2O - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla strefy krytycznej ≥ 340 kPa , dla mniej krytycznej ≥ 120 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 370 kPa - Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla krytycznej ≥ 125 N , dla mniej krytycznej ≥ 35 N - Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 130 N. Jednocześnie spałniające parametry uzupełniające: -Palność : Klasa I | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Serweta jałowa, podwójnie pakowana, wykonana z folii PE wzmocniona absorbującym Sponbond polipropylenowym z otworem owalnym 8 x 10 cm centralnie umieszczonym w rozmiarze 50 x 75 cm +/- 1 cm spełniająca wymogi dla strefy krytycznej:: - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho : dla strefy krytycznej ≤ 1 log(10)CFU - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro : dla strefy krytycznej – 6 Barrier Index - Czystość – cząsteczki stałe : dla strefy krytycznej ≤ 1.9 log(10)PM , - Pylenie : dla strefy krytycznej ≤ 2 log(10) , - Czystość mikrobiologiczna :dla strefy krytyczne ≤ 1 log(10)CFU/dm2 - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej ≥ 98 , - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla strefy krytycznej ≥ 110 kPa , - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 110 kPa - Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla strefy krytycznej ≥ 48 N , Wytrzymałość na r,ozciąganie na mokro: dla strefy krytycznej≥ 38 N . Jednocześnie spałniające parametry uzupełniające: -Palność : Klasa I | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X |

*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe

Cena netto /wartość/ zadania Nr 2, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi ................................................................................................................................... zł.

/słownie zł: ............................................................................................................................................................................................................................................................ /.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 2,  ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z ......... % podatkiem VAT ..................................................................................... zł.

/słownie zł: ............................................................................................................................................................................................................................................................ /.

| ......................................... | ............................ | ….......................................................... |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis i pieczęć Wykonawcy |